KS 07/2010 012  
Technische Vorbemerkungen für Mauerwerk aus KS-Plansteinen mit Dünnbettmörtel
Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, wird KS-Plansteinmauerwerk als Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung nach DIN 1053 ausgeführt. Die Stoßfugen bleiben unvermörtelt. Die Steine werden knirsch verlegt. Stoßfugenbreiten > 5 mm sind beim Mauern beidseitig mit Normalmörtel zu schließen. Werden an das Mauerwerk Anforderungen an Schlagregenschutz, Schallschutz, Luft- oder Winddichtheit gestellt, so ist zumindest ein einseitiger Putzauftrag erforderlich. 

BAUTEILE ZUR SYSTEMERGÄNZUNG: Bei der Beschreibung von Wänden werden darin enthaltene Bauteile zur Systemergänzung übermessen - wie z.B. Fensterstürze, U-Schalen, KS-Kimmsteine oder Gurtrollersteine. Der Mehraufwand zum Einbau der Bauteile zur Systemergänzung (in der Regel andere Materialkosten) ist besonders zu beschreiben. 

KIMMSCHICHTEN/HÖHENAUSGLEICHSSCHICHTEN: Das Aufmauern der Wände beginnt grundsätzlich mit einer Ausgleichsschicht aus Normalmörtel der Mörtelgruppe III, Dicke d = 1 bis 3 cm, die in Normalmörtel der Mörtelgruppe III versetzt werden. Die Ausgleichsschicht dient dem Höhenausgleich der Wand, zur Herstellung eines planebenen Niveaus in Längs- und Querrichtung und dem Ausgleich von Unebenheiten in der Betondecke. Das genaue Anlegen der Ausgleichsschicht ist bei Mauerwerk mit Dünnbettmörtel besonders wichtig, da in den darüberliegenden Schichten keine Unebenheiten mehr ausgeglichen werden können. In den folgenden Schichten ist der Dünnbettmörtel für die Lagerfugen vollflächig mit dem Mörtelschlitten aufzutragen. Die Lagerfugendicke im fertigen Mauerwerk soll 2 mm betragen. Die Verwendung von Keilen zum Ausrichten der Steine ist nicht zulässig. Der ausquellende Dünnbettmörtel ist nach dem Ansteifen mit dem Spachtel oder einem Schwammbrett glatt zu streichen. 

WANDANSCHLÜSSE MIT KS-STUMPFSTOSSTECHNIK: Sofern in den Ausführungsplänen oder den statischen Berechnungen keine gesonderten Hinweise gegeben sind, gelten folgende Vorgaben zur Stumpfstoßtechnik: Wandanschlüsse sind in der bewährten Stumpfstoßtechnik auszuführen. Dabei sind im Höhenabstand von ca. 50 cm in den Mörtelfugen Edelstahl-Flachstahlanker einzulegen. Die Anschlussfugen sind aus statischen und schalltechnischen Gründen zu vermörteln. Bei einschaligen Wänden mit Schallschutzanforderungen, empfiehlt es sich, die Trennwand (z.B. Wohnungstrennwand) durchstoßen zu lassen und die flankierenden Wände (z.B. Tragschalen der Außenwände) stumpf anzuschließen. Kelleraußenecken werden im Verband gemauert. 

KS-E-STEINE (ELEKTRO-KANAL): Mauerwerk aus KS-E-Steinen ist so im Verband zu errichten, dass die im Stein integrierten Installationskanäle vertikal übereinander stehen. Beim Verschluss der Bohrungen ist darauf zu achten, dass die Luftdichtheitsschicht (der Putz) durch den Verschluss nicht hinterlaufen wird. Leerdosen für Steckdosen und Lichtschalter werden deshalb in einen Gipsbatzen eingesetzt. Die Installationskanäle der E-Kanal-Steine sind am Wandkopf zu schließen, sofern sie nicht ohnehin durch andere Bauteile luftdicht abgedeckt sind. 

VORARBEITEN ZUM AUFTRAG VON DÜNNLAGENPUTZ: Ein tapezierfähiger Untergrund kann bereits durch Auftrag eines Dünnlagenputzes erzielt werden. Bei der Ausführung ist das Merkblatt "Dünnlagenputz im Innenbereich", Herausgeber Deutscher Stuckgewerbebund zu beachten. Die mittlere Putzdicke beträgt 5 mm. An der dünnsten Stelle ist eine Mindestdicke von 3 mm einzuhalten. Grundsätzlich sind bei Dünnlagenputz an den Putzgrund erhöhte Anforderungen an die Maßtoleranz der Rohbauwände zu stellen. Bereits der Putzgrund zum Auftrag von Dünnlagenputz muss den Anforderungen für "flächenfertige Wände" nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 6 genügen. Ohne besondere Vereinbarung muss die Rohbauwand nur die Anforderungen für "nicht flächenfertige Wände" nach DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 5 erfüllen.

KS 07/2010 099  
gleichwertige technische Spezifikationen
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

KS 11-2006 099
Standardbeschreibung
Für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit bei der Ausführung nachstehend beschriebener Leistungen von nichtflächenfertigen Wänden gilt DIN 18202 Ausgabe 2005-10 Tabelle 3 Zeile 6.
		
KS 07/2010 012  
Außenwand KS-R P SFK 12 RDK 1,8 D 17,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 6 DF (248/175/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Außenwand KS-R P SFK 12 RDK 1,8 D 17,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Außenwandbekleidung, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel, 6 DF (248/175/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Außenwand KS-R P SFK 12 RDK 1,8 D 15cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Außenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, als Hintermauerung für Vormauerschale, Drahtanker werden gesondert vergütet, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 5 DF (248/150/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Kelleraußenwand KS L-R P SFK 12 RDK 1,4 D 36,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Kelleraußenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, Kalksandstein, DIN V 106, KS L-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Mauerwerksdicke 36,5 cm, Dünnbettmörtel, 12 DF (248/365/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Innenwand KS-R P SFK 12 RDK 1,8 D 11,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Innenwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagenputzauftrag, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel, 8 DF (498/115/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Trennwand KS L-R P SFK 12 RDK 1,4 D 11,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der nichttragenden Trennwand DIN 4103-1, ohne Stoßfugenvermörtelung, Wand vierseitig gehalten, einschl. Deckenanschluss, Anker und Anschlussfuge werden gesondert vergütet, für späteren Dünnlagenputzauftrag, Kalksandstein, DIN V 106, KS L-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,4, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel, 8 DF (498/115/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Treppenhauswand KS-R P SFK 12 RDK 2,0 D 24cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Treppenhauswand, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel, 8 DF (248/240/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Wohnungstrennwand KS-R P SFK 12 RDK 2,0 D 24cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der Wohnungstrennwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 2,0, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel, 8 DF (248/240/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Haustrennwand zweisch. KS-R P SFK 12 RDK 1,8 D 15cm
Mauerwerk DIN 1053-1 der zweischaligen Haustrennwand, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagenputzauftrag, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 15 cm, Dünnbettmörtel, 5 DF (248/150/248).
	m2	
KS 07/2010 012  
Pfeiler KS-R P SFK 12 RDK 1,8 D 17,5cm
Mauerwerk DIN 1053-1 des Pfeilers, ohne Stoßfugenvermörtelung, für späteren Dünnlagenputzauftrag, Kalksandstein, DIN V 106, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Pfeilerlänge in Wandachse 25 cm, Dünnbettmörtel, 6 DF (248/175/248).
	m